| Cod unic de identificare a produsului tip: | ANA 14+ cu fibre – Adeziv 2în1 pentru polistiren (2023) |
| --- | --- |
| Utilizare sau utilizări preconizată/e: | ADEZIV PENTRU LIPIT ȘI ȘPĂCLUIT PLĂCI DIN POLISTIREN |
| Producător: | SC CESAL S.A. Calea Borsului nr. 31C 410605 Oradea, Bihor Tel. +40 259 452 845 www.cesal.ro |
| Denumirea si adresa laboratoarului care a efectuat incercarile: | S.C. Laboratorul Central S.A., str. Barbu Văcărescu, nr. 162, sector 2, Bucuresti; Organism notificat NB 2011 |
| Conformitatea este demonstrata avand ca referinta: | AGREMENTUL TEHNIC IN CONSTRUCTII NR. 002-04/ 1629 – 2023 |
| Performanta produselor: Caracteristici esențiale; Standardul de încercări; Valori de referință; Performanță / Valori obtinute. Densitate aparentă în stare întărită; SR EN 1015-10/A1:2007; 1300÷1350; 1334 kg/m3. Rezistenţa la întindere prin încovoiere; SR EN 1015-11:2020; ≥ 2; 3.28 N/ mm2. Rezistenţa la compresiune; SR EN 1015-11:2020; ≥ 5; 8.04 N/ mm2. Aderenţa mortarului la beton; SR EN 1015-12:2016; ≥ 0,25; 0,38 N/mm2. Aderenţa mortarului la polistiren expandat; SR EN 13494:2020; ≥ 80; 123 KPa. Permeabilitate la apă lichida; SR EN 1062-3:2008; -; 2,267 kg/m2.h0,5. Permeabilitate la vapori de apă -viteza de transmisie a vaporilor de apa, V -factorul de rezistenta la vapori de apa, µ; SR EN 7783:2012; -; 394.1 g/m2 24h 5,0. Reacția la foc; SR EN 13501-1:2019; -. |
| Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Prezenta declarație de conformitate este eliberată pe răspunderea exclusivă a producătorului identificat mai sus. |  |
| Semnată pentru şi în numele fabricantului de către: Oradea, 16.10.2023; Felicia Popovici Manager Calitate / Reprezentant Management. |